Ausschreibungstexte

VOM	29.11.2023

BAUVORHABEN:	KNOPP Ausschreibungstexte

FLOWPLUS Compound F

Hinweis: Die Angaben und Aufbaureihenfolgen sind aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, müssen jedoch auf die Baustellenbedingungen vor Ort angepasst werden. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit die Texte unverändert in die Ausschreibung übernommen werden können. Die beschriebenen Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und enthalten hauptsächlich die Positionen, bei denen KNOPP-Produkte verwendet werden. Das vorliegende, von KNOPP erstellte Leistungsverzeichnis ersetzt nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern. Die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnis im Bezug auf alle relevanten und erforderlichen Positionen ist zu prüfen.

Die Arbeiten sind entsprechend den technischen Richtlinien der KNOPP GmbH, 97337 Dettelbach, www.knopp-chemie.com unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CT-C20-F4............................................................. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Produkt Flowplus Compound F…………………....................................................... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.1 |  | Zementfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

oihoih

|  | 1.2 |  | Zementfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 |  | Zementfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 3 |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CT-C25-F5............................................................. |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Produkt Flowplus Compound F…………………....................................................... |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.1 |  | Zementfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 |  | Zementfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 5 |

|  | 2.3 |  | Zementfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3

| 29.11.2023 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 1 / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CT-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bindemittel Flowplus Compound F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Zementfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C20-F4 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Ideale rheologische Fließeigenschaften und langanhaltende Offenzeit bis zu

120 Minuten bei minimalem W/Z-Wert.

- Stark reduziertes Schwindverhalten

- Erhöhte Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Keine gesonderten Curing-Maßnahmen notwendig

- Erstprüfung durch KNOPP Baustofflabor

Estrichbindemittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabelle 1.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

Flowplus Compound F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.11.2023 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 2 / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CT-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bindemittel Flowplus Compound F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.2 |  | Zementfließestrich auf Fußbodenheizung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C20-F4 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Ideale rheologische Fließeigenschaften und langanhaltende Offenzeit bis zu

120 Minuten bei minimalem W/Z-Wert.

- Stark reduziertes Schwindverhalten

- Erhöhte Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Keine gesonderten Curing-Maßnahmen notwendig

- Erstprüfung durch KNOPP Baustofflabor

Estrichbindemittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabelle 1.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

Flowplus Compound F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.11.2023 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 3 / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CT-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bindemittel Flowplus Compound F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.3 |  | Zementfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C20-F4 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Ideale rheologische Fließeigenschaften und langanhaltende Offenzeit bis zu

120 Minuten bei minimalem W/Z-Wert.

- Stark reduziertes Schwindverhalten

- Erhöhte Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Keine gesonderten Curing-Maßnahmen notwendig

- Erstprüfung durch KNOPP Baustofflabor

Estrichbindemittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-4

Tabelle 1.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

Flowplus Compound F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.11.2023 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 4 / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CT-C25-F5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bindemittel Flowplus Compound F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Zementfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C25-F5 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Ideale rheologische Fließeigenschaften und langanhaltende Offenzeit bis zu

120 Minuten bei minimalem W/Z-Wert.

- Stark reduziertes Schwindverhalten

- Erhöhte Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Keine gesonderten Curing-Maßnahmen notwendig

- Erstprüfung durch KNOPP Baustofflabor

Estrichbindemittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabelle 1.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

Flowplus Compound F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.11.2023 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 5 / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CT-C25-F5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bindemittel Flowplus Compound F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2 |  | Zementfließestrich auf Fußbodenheizung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C25-F5 als als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Ideale rheologische Fließeigenschaften und langanhaltende Offenzeit bis zu

120 Minuten bei minimalem W/Z-Wert.

- Stark reduziertes Schwindverhalten

- Erhöhte Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Keine gesonderten Curing-Maßnahmen notwendig

- Erstprüfung durch KNOPP Baustofflabor

Estrichbindemittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabelle 1.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

Flowplus Compound F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29.11.2023 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 6 / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CT-C25-F5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Bindemittel Flowplus Compound F |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.3 |  | Zementfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zementfließestrich der Festigkeitsklasse CT-C25-F5 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Entlüften und ebnen durch Rakeln. Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Ideale rheologische Fließeigenschaften und langanhaltende Offenzeit bis zu

120 Minuten bei minimalem W/Z-Wert.

- Stark reduziertes Schwindverhalten

- Erhöhte Wärmeleitfähigkeit bei Fußbodenheizung

- Bei Heizestrichen und unter keramischen Belägen sind keine Bewehrungen erforderlich.

- Keine gesonderten Curing-Maßnahmen notwendig

- Erstprüfung durch KNOPP Baustofflabor

Estrichbindemittel nach DIN EN 13813

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-4

Tabelle 1.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13813 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

Flowplus Compound F

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |