Vorschlag Ausschreibungstexte

VOM	05.11.2020

BAUVORHABEN:	KNOPP Ausschreibungstexte

PRONTOPP Calcumsulfatfestriche

Hinweis: Die Angaben und Aufbaureihenfolgen sind aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, müssen jedoch auf die Baustellenbedingungen vor Ort angepasst werden. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit die Texte unverändert in die Ausschreibung übernommen werden können. Die beschriebenen Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und enthalten hauptsächlich die Positionen, bei denen KNOPP-Produkte verwendet werden. Das vorliegende, von KNOPP erstellte Leistungsverzeichnis ersetzt nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern. Die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnis im Bezug auf alle relevanten und erforderlichen Positionen ist zu prüfen.

Die Arbeiten sind entsprechend den technischen Richtlinien der KNOPP GmbH, 97337 Dettelbach, www.knopp-chemie.com unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

| Inhaltsverzeichnis |  |
| --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4............................................................. |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Produkt PRONTOPP® Compound C...................................................... |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1.1.1 |  | Calciumsulfatestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

oihoih

|  | 1.1.2 |  | Calciumsulfatestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.3 |  | Calciumsulfatestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 3 |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4, schnelle Belegereife........................ |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Produkt PRONTOPP® pronto Comound C...................................................... |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2.1.1 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  | 5 |

|  | 2.1.3 |  | Calciumsulfatfließestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 1 / 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® Compound C |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.1 |  | Calciumsulfatestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Erdfeuchter Calciumsulfatestrich der Festigkeitsklasse CA-C20-F4 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß

DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Begehbar nach 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rL)

- Belegreife nach DIN 18560-1:≤ 0,5 CM-% beheizt und unbeheizt

- Bei Heizestrichen kann nach 4 Tagen mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

- Geprüft durch MPA Stuttgart

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Anhydritbindemittel PRONTOPP® Compound C		75 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil-2 		300 kg

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0		50 ml

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® Compound C

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 2 / 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® Compound C |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Erdfeuchter Calciumsulfatestrich der Festigkeitsklasse CA-C20-F4 als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß

DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Begehbar nach 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rL)

- Belegreife nach DIN 18560-1:≤ 0,5 CM-% beheizt und unbeheizt

- Bei Heizestrichen kann nach 4 Tagen mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

- Geprüft durch MPA Stuttgart

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Anhydritbindemittel PRONTOPP® Compound C		75 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil-2 		300 kg

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0		50 ml

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® Compound C

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 3 / 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® Compound C |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3 |  | Calciumsulfatestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatestrich der Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß

DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Begehbar nach 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rL)

- Belegreife nach DIN 18560-1:≤ 0,5 CM-% beheizt und unbeheizt

- Bei Heizestrichen kann nach 4 Tagen mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

- Geprüft durch MPA Stuttgart

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Anhydritbindemittel PRONTOPP® Compound C		75 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil-2 		300 kg

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0		50 ml

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® Compound C

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com |  |
| --- | --- |

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 4 / 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® pronto Compound C |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1.1 |  | Calciumsulfatestrich auf Dämmung nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Erdfeuchter Calciumsulfatestrich der Festigkeitsklasse CA-C20-F4 als Estrich auf Dämmschicht liefern und verlegen. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß

DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Begehbar nach 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rL)

- Belegreife nach DIN 18560-1:≤ 0,5 CM-% beheizt und unbeheizt

- Etwa halbe Austrocknungszeit verglichen mit konventionellen Calciumsulfatestrichen.

- Bei Heizestrichen kann nach 4 Tagen mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

- Geprüft durch MPA Stuttgart

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Anhydritbindemittel PRONTOPP® pronto Compound C		75 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil-2 		300 kg

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0		50 ml

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® pronto Compound C

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 5 / 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® pronto Compound C |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1.2 |  | Calciumsulfatfließestrich als Heizestrich nach DIN 18560-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Erdfeuchter Calciumsulfatestrich der Festigkeitsklasse CA-C20-F4 als Heizestrich auf bauseits verlegtem und ordnungsgemäßen Fußbodenheizsystem liefern und verlegen. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß

DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Begehbar nach 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rL)

- Belegreife nach DIN 18560-1:≤ 0,5 CM-% beheizt und unbeheizt

- Etwa halbe Austrocknungszeit verglichen mit konventionellen Calciumsulfatestrichen.

- Bei Heizestrichen kann nach 4 Tagen mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

- Geprüft durch MPA Stuttgart

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Anhydritbindemittel PRONTOPP® Compound C		75 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil-2 		300 kg

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0		50 ml

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Die Estrichnenndicke ist abhängig von der Estrichgüte, der Verkehrslast sowie Art, Dicke und Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht, siehe DIN 18560-2

Tabellen 1 bis 4. Bei Bauart A ist die Nenndicke zusätzlich um den Außendurchmesser des Heizrohres d zu erhöhen.

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® Compound C

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com

| 05.11.2020 |  | Leistungsverzeichnis |  | Seite 6 / 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KNOPP LV |  | KNOPP Stammtexte |
| --- | --- | --- |

| Position |  | Beschreibung |  | Menge |  | Einh |  | EP |  | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | Festigkeitsklasse CAF-C20-F4, schnelle Belegereife |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1 |  | Bindemittel PRONTOPP® pronto Compound C |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1.3 |  | Calciumsulfatestrich auf Trennlage nach DIN 18560-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Calciumsulfatestrich der Festigkeitsklasse CAF-C20-F4 als Estrich auf Trennlage liefern und verlegen. Der Estrich ist gemäß den Technischen Richtlinien des Herstellers sorgfältig und homogen zu Verdichten sowie in richtiger Höhenlage ebenflächig nach den Anforderungen gemäß

DIN 18202 Tab. 3, Zeile 3, einzubauen. Inklusive Oberfläche abreiben und glätten.Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3.

- Geringes Schwindmaß zur Verlegung großer Flächen mit geringem Fugenanteil.

- Begehbar nach 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rL)

- Belegreife nach DIN 18560-1:≤ 0,5 CM-% beheizt und unbeheizt

- Etwa halbe Austrocknungszeit verglichen mit konventionellen Calciumsulfatestrichen.

- Bei Heizestrichen kann nach 4 Tagen mit dem Funktionsheizen begonnen werden.

- Geprüft durch MPA Stuttgart

Estrichbindemittel nach DIN EN 13454

Mischungsmodell (Erstprüfung nach DIN EN 13813 empfohlen):

Anhydritbindemittel PRONTOPP® Compound C		75 kg

Estrichsand Sieblinie A8 - B8 gemäß DIN 1045 Teil-2 		300 kg

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0		50 ml

Estrichnenndicke: _____ mm

Estrich auf Dämmung nach DIN 18560-2

Geplante Nutzung:__________________________ (z.B. Wohnungsbau)

Geplanter Belag: __________________________ (z.B. PVC)

Verkehrslasten: _______ kN/m² Flächenlast  _______ kN Einzellast

Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 13454 durch die KNOPP GmbH

Produkt:

PRONTOPP® pronto Compound C

oder gleichwertig      Fabrikat / Typ:  '........................................'

Optional: Verarbeitungshilfe PRONTOPP® Qualimix 2.0

Estrichsand DIN EN 13139

|  | 0 |  | m² |  | .................... |  | .................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KNOPP GmbH, Adolf-Oesterheld-Str. 1, D-97337 Dettelbach, Tel.: +49 9324 9199-0, info@knopp-chemie.com, www.knopp-chemie.com